KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT

Płyty styropianowe  EPS 150-035 STYROTER

Płyty styropianowe EPS 150-035 STYROTER są produktem przeznaczonym do stosowania w budownictwie jako izolacja termiczna. Są produkowane fabrycznie w wymiarach 1000 mm x 500 mm   w grubościach od 10 mm do 300 mm (co 10 mm), mogą być też wytwarzane w innych wymiarach i grubościach na specjalne zamówienie klienta.

Płyty są produkowane w dwóch wykonaniach:

- standard – do układania „ do czoła”.

- frezowane (głębokość 20mm) – do układania na zakład.

ZASTOSOWANIA

Płyty styropianowe EPS 150-035 STYROTER znajdują zastosowanie do izolacji cieplnej w miejscach o dużym zawilgoceniu, gdzie wymagane jest przenoszenie dużych obciążeń mechanicznych:

- ścian piwnic i fundamentów oraz cokołów

- parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych

- w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynieryjnych

- podłóg w systemach ogrzewania podłogowego

- stropodachów pełnych

pomieszczeń o dużej wilgotności

DANE TECHNICZNE

Produkt spełnia wymagania określone w normie EN 13163:2012+A1:2015 dotyczące wyrobów ze styropianu wytwarzanych fabrycznie i jest  zgodny z deklarowanymi zasadniczymi charakterystykami oraz cechami określonymi w kodzie produktu.

Kod produktu:

EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

| cecha | dekl. klasa | wymóg normy |
| --- | --- | --- |
| T – grubość w mm | T1 | ± 1 mm |
| L – długość w mm | L2 | ± 2 mm |
| W – szerokość w mm | W2 | ± 2 mm |
| Sb – prostokątność na długości i szerokości w mm/m | Sb2 | ± 2 mm/m |
| P – płaskość w mm | P5 | ≤ 5 mm |
| BS – wytrzymałość na zginanie w kPa | BS200 | ≥ 200 kPa |
| CS – wytrzymałość na ściskanie w kPa | CS(10)150 | ≥ 150 kPa |
| DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych w % | DS(N)2 | ± 0,2 % |
| DS(70,-) – stabilność wymiarowa w określonych warunkach w % | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
| DLT(1) – odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury w % | DLT(1)5 | ≤ 5 % |
| WL(T) – długotrwała nasiąkliwość wodą w % | WL(T)4 | ≤ 4,0 % |

Reakcja na ogień – EUROKLASA E

Współczynnik przewodności cieplnej λ nie większy jak 0,035 [W/m·K]

Opór cieplny dla poszczególnych produkowanych płyt styropianowych nie mniejszy niż podany w poniższej tabeli [m2·K/W]

| Grubość mm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | 0,25 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25 |

| Grubość mm | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,25 | 6,55 | 6,85 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,00 | 8,25 | 8,55 |

PAKOWANIE PRODUKTU

Płyty styropianowe pakowane są w pakiety owinięte nieprzezroczystą folią PE opatrzoną etykietą  zawierającą kompletną informację o wyrobie, danych producenta, zawartością opakowania, datą produkcji.

Płyty styropianowe 1000mm x 500mm: ilość w opakowaniu zależnie od grubości

| Grubość mm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość szt. | 55 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

| Grubość mm | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość szt. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Płyty styropianowe standard: objętość w opakowaniu m3, powierzchnia w opakowaniu m2

| Grubość mm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość | 0,275 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,3 | 0,275 | 0,3 | 0,325 | 0,280 | 0,3 |
| Powierzchnia | 27,5 | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |

| Grubość mm | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość | 0,32 | 0,255 | 0,27 | 0,285 | 0,3 | 0,315 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Powierzchnia | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Płyty styropianowe frezowane: objętość w opakowaniu m3, powierzchnia w opakowaniu m2

| Grubość mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,263 | 0,263 | 0,254 | 0,282 | 0,259 | 0,282 | 0,306 | 0,263 | 0,282 | 0,301 |
| Powierzchnia | 7,05 | 5,64 | 4,7 | 3,76 | 3,29 | 2,82 | 2,82 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |

| Grubość mm | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość | 0,24 | 0,254 | 0,268 | 0,282 | 0,296 | 0,207 | 0,216 | 0,226 | 0,235 | 0,244 | 0,254 | 0,263 | 0,273 | 0,282 |
| Powierzchnia | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

INFORMACJE DODATKOWE, INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nie należy dopuszczać produktu do kontaktu z substancjami, które mogą

powodować jego rozpuszczanie lub pęcznienie takimi jak np. niektóre kleje

zawierające rozpuszczalniki, środki ochrony drewna itp.

Styropian (EPS) jest nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera

chlorofluoropochodnych węglowodorów (CFC), hydrochlorofluoropochodnych

węglowodorów (HCFC) lub formaldehydu.

W trakcie transportu, składowania i aplikacji, płyty EPS należy chronić przed

uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

(wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne), wymagane jest

osuszenie płyt przed wbudowaniem.

Podczas instalowania wyrobów ze styropianu (EPS), nie muszą być podejmowane

przez operatora żadne specjalne środki ostrożności, ponieważ są one niedrażniące i

nietoksyczne.

Wyroby ze styropianu (EPS) mogą być łatwo przycięte na miejscu montowania za

pomocą zwykłych narzędzi do cięcia.

- Wyroby należy stosować zgodnie z instrukcją ITB oraz z zaleceniami                   producentów systemów dociepleń

Powyższe informacje są zgodne z Polskimi Normami odnośnie stosowania EPS produkowanego przez NTB Sp. z o.o. i są przedstawione w dobrej wierze. NTB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta i wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą.

2024

SPORZĄDZIŁ(-A)

Agnieszka Myśliwiec

Biura handlowe:    Głogów Małopolski  tel.: 17 864 22 92

NTB Sp. z o.o.

ul. Piaski 41, 36-060 Głogów Młp.

tel.: 17 851 74 31

e-mail: biuro@ntb.pl, www.ntb.pl